# Лист технической информации

## Жидкий флюс СОЛИУС ФК-3010

### Введение

СОЛИУС ФК-3010 - жидкий содержащий канифоль флюс, не требующий отмывки, с повышенной активностью. Он обеспечивает быстрое сма-чивание и заполнение переходных отверстий, уменьшает вероятность проявления дефектов пайки, таких как перемычки и шарики припоя.

### Свойства

- Не содержит галогенов.

- Хорошо подходит для компонентов с плохой паяемостью.

- ROM0 в соответствии с J-STD-004.

- Быстрая смачиваемость, совместимость со всеми сплавами.

- Широкое технологическое окно.

### Применение

СОЛИУС ФК-3010 предназначен для нанесения при помощи струйного флюсователя, ручным спосо-бом кистью или погружением.

СОЛИУС ФК-3010 готов к использованию. При необходимости разбавления использовать растворитель СОЛИУС 163.

### Отмывка

Остатки флюса СОЛИУС ФК-3010 можно оставлять на плате, удаление остатков не требуется. В тех случаях, когда требуется отмывка, рекомендуется использовать отмывочные жидкости ГИДРОНОЛ. Для окончательного ополаскивания рекомендуется деионизированная вода.

### Эксплуатация и хранение

СОЛИУС ФК-3010 имеет срок годности 1 (один) год при хранении в закрытом виде при комнатной температуре. Не храните рядом с огнем. Беречь от солнечных лучей, поскольку это может повредить продукт. Не смешивайте использованный и неиспользованный флюс в одной ёмкости.

Следует	загерметизировать	открытую	ёмкость.

Хранить при температуре от 4 до 40 °C.

### Характеристики

| Наименование | ФК-3010 |
| --- | --- |
| Плотность, г/см3 | 0,8 |
| Количество твердых частиц, % | 5,5-6,5 |
| Цвет | Янтарный |
| Кислотное число, мг КОН/г | 40 |
| Содержание галогенов | 0 |
| Тип флюса | ROM0 |
| Испытание на бумаге с хроматом серебра | Изменение цвета отсутствует |
| Испытание коррозионной стойкости на листовой меди | Признаки коррозии отсутствуют |
| Испытание коррозионной стойкости «медное зеркало» | Повреждение поверхности, <50% |

### Меры предосторожности

Следует использовать при достаточной вентиляции и надлежащих средствах индивидуальной защиты. См. информацию в листах данных безопасности материала.

### Упаковка

- Канистра 5 литров.

- Канистра 10 литров.