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Жидкий флюс СОЛИУС ФК-3010
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121467, Россия, Москва, Партизанская, 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-20, 33
+7 (495) 788-44-44 | ostec-materials.ru | materials@ostec-group.ru

Введение
СОЛИУС ФК-3010 - жидкий содержащий канифоль флюс, не требующий отмывки, с повышенной активностью. Он обеспечивает быстрое сма-чивание и заполнение переходных отверстий, уменьшает вероятность проявления дефектов пайки, таких как перемычки и шарики припоя.
Свойства
· Не содержит галогенов.
· Хорошо подходит для компонентов с плохой паяемостью.
· ROM0 в соответствии с J-STD-004.
· Быстрая смачиваемость, совместимость со всеми сплавами.
· Широкое технологическое окно.
Применение
СОЛИУС ФК-3010 предназначен для нанесения при помощи струйного флюсователя, ручным спосо-бом кистью или погружением.
СОЛИУС ФК-3010 готов к использованию. При необходимости разбавления использовать растворитель СОЛИУС 163.
Отмывка
Остатки флюса СОЛИУС ФК-3010 можно оставлять на плате, удаление остатков не требуется. В тех случаях, когда требуется отмывка, рекомендуется использовать отмывочные жидкости ГИДРОНОЛ. Для окончательного ополаскивания рекомендуется деионизированная вода.
Эксплуатация и хранение
СОЛИУС ФК-3010 имеет срок годности 1 (один) год при хранении в закрытом виде при комнатной температуре. Не храните рядом с огнем. Беречь от солнечных лучей, поскольку это может повредить продукт. Не смешивайте использованный и неиспользованный флюс в одной ёмкости.
Следует	загерметизировать	открытую	ёмкость.
Хранить при температуре от 4 до 40 °C.

Характеристики

	Наименование
	ФК-3010

	Плотность, г/см3
	0,8

	Количество твердых частиц, %
	5,5-6,5

	Цвет
	Янтарный

	Кислотное число, мг КОН/г
	40

	Содержание галогенов
	0

	Тип флюса
	ROM0

	Испытание на бумаге с хроматом серебра
	Изменение цвета отсутствует

	Испытание коррозионной стойкости на листовой меди
	Признаки коррозии отсутствуют

	Испытание коррозионной стойкости «медное зеркало»
	Повреждение поверхности, <50%


Меры предосторожности
Следует использовать при достаточной вентиляции и надлежащих средствах индивидуальной защиты. См. информацию в листах данных безопасности материала.
Упаковка
· Канистра 5 литров.
· Канистра 10 литров.
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