# Техническое описание

## СОЛИУС ФВ-5293

#### Введение

Солиус ФВ-5293 - универсальный флюс на водной основе, преимущественно применяемый для селективной пайки. Он не содержит летучих органических соединений и не требует отмывки. Разработан с использованием органических активаторов и добавок, которые обеспечивают хорошую смачиваемость и заполнение отверстий.

#### Особенности

- Широкий диапазон стабильности при различных режимах пайки.

- Применим для пайки с использованием оловянно-свинцовых и бессвинцовых припоев, а также припоев с легирующими добавками.

- Превосходное поверхностное смачивание.

- Исключение отмывки.

- Не содержит летучих органических соединений.

#### Физические свойства

| Наименование | ФВ-5293 |
| --- | --- |
| Удельная плотность | 1,1 |
| Количество твердых частиц | 5,0 % |
| Кислотное число | 36,0 мг KOH/г |
| Содержание галогенов | 0 |
| Тип флюса | ORL0 |
| Испытание на бумаге с хроматом серебра | Изменение цвета отсутствует |
| Испытание коррозионной стойкости на листовой меди | Признаки коррозии отсутствуют |
| Испытание коррозионной стойкости «медное зеркало» | Признаки коррозии отсутствуют |

#### Технологические рекомендации

Для достижения наилучших результатов Солиус ФВ-5293 следует наносить ультразвуковым распылителем.

Поскольку Солиус ФВ-5293 на водной основе, он не требует частого контроля кислотного числа. Если требуется разбавление, следует использовать деионизованную воду.

Солиус ФВ-5293 может замерзнуть при воздействии температуры ниже 0 °C. Если флюс замерзнет, его необходимо разморозить при комнатной температуре до оттаивания и перемешать. Замерзание не влияет на свойства материала.

#### Нанесение

- Пайка волной припоя: распыление, пенное нанесение.

- Селективная пайка (BGA, FLIPCHIP): дозированное распыление, пенное флюсование.

- Лужение: погружение в емкость с флюсом.

- Ручная пайка (паяльник, лужение, ремонт, демонтаж): кисточка, спонж.

### ООО «Остек-Интегра»

##### Оснащение технологическими материалами

| Расход флюса на единицу паяемой поверхности | 0,15–0,18 мг/см2 (в пересчете на твердое составляющее) |
| --- | --- |
| Температура нанесения | 18–25 °С |
| Температура активации | 100–140 °С |

#### Температура после преднагрева платы

| Селективная пайка | 80–100 °С |
| --- | --- |
| Пайка волной припоя: |  |
| односторонняя | 80–90 °С |
| двухсторонняя со сквозными отверстиями | 90–100 °С |
| двухсторонняя с поверхностным монтажом | 110 °C |

#### Температура пайки

| Свинцовая пайка | до 260 °С |
| --- | --- |
| Бессвинцовая пайка | до 280 °С |

| Рекомендуемая скорость нарастания температуры | 2,5–3,0 °/с |
| --- | --- |
| Предельное время контакта с припоем (включая волну и первичное нанесение) | 2–7 с |
| Рекомендуемое время контакта с припоем | 3–5 с |

Максимально допустимая скорость охлаждения определяется теплоемкостью материалов и стойкостью к тепловому удару и составляет не более 4 °/с.

При проведении автоматизированной пайки необходимо постоянно поддерживать рекомендуемую плотность и кислотное число флюса, значения которых представлены в спецификации. В случае повышения плотности флюса необходимо разбавлять его дионизованной водой.

#### Безопасность

Солиус ФВ-5293 — это негорючий материал. При обращении с этим материалом следует соблюдать стандартные меры предосторожности.

#### Фасовка

Канистра: 1 л; 5 л; 10 л.

#### Хранение

Хранить при температуре от 0 до 30 °C. Контейнер держать закрытым. Срок хранения — 2 года.

#### Техническая поддержка

Инженеры ООО «Остек-Интегра» с международным опытом оказывают нашим клиентам всестороннюю техническую помощь. Компетентные во всех аспектах материаловедения применительно к секторам электроники и полупроводников инженеры технической поддержки предоставляют экспертные консультации по преформам припоя, проволоке, ленте и пасте. Инженеры технической поддержки ООО «Остек-Интегра» обеспечивают быстрое реагирование на все технические запросы.

121467, Россия, Москва, Партизанская, 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10–20, 33

+7 (495) 788-44-44 | ostec-materials.ru | materials@ostec-group.ru